| Dulux Acryl Matt 3w1 Complete White Formula - lateksowa emulsja do ścian i sufitów BIAŁA 3L Dulux Acryl Matt 3in1 Complete White Formula to wysokiej jakości lateksowa emulsja akrylowa o pełnych właściwościach malarskich i użytkowych. Charakteryzuje się doskonałym kryciem, odpornością na szorowanie i zmywanie zabrudzeń oraz wydajnością (do 14m²/l). Te właściwości, w połączeniu z śnieżnobiałym odcieniem bieli, czynią Dulux Acryl Matt kompletnym rozwiązaniem do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie i powierzchnie Emulsja może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. |
| Właściwości i odporność Produkt charakteryzuje się głębokim matem (współczynnik odbicia światła <3) oraz dobrą przepuszczalnością pary wodnej zapewniającą oddychanie ścian. Farba jest odporna na ścieranie suchą tkaniną oraz odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego. Wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. Czas schnięcia powierzchniowego to 2 godziny, a czas do nakładania następnej warstwy wynosi 2-4 godziny (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18mm) oraz natrysk hydrodynamiczny. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 3L, 5L, 10L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |