| Dulux Absolute White - biała emulsja do ścian i sufitów 3L Dulux Absolute White to wysokiej jakości akrylowa emulsja wodna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy trwałe powłoki o absolutnie białym odcieniu bieli (100/100 w skali bieli) oraz głęboko matowym wykończeniu. Emulsja doskonale rozprowadza się po powierzchni ścian, a dzięki minimalnemu poziomowi chlapania, ogranicza stopień zabrudzeń. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie i powierzchnie Może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. |
| Właściwości i wykończenie - Perfekcyjnie matowa powłoka - antyrefleksyjne właściwości emulsji Dulux Absolute White nadają malowanym powierzchniom perfekcyjnie matową powłokę i niwelują niedoskonałości podłoża (współczynnik odbicia światła <5). - Minimalny poziom chlapania - emulsja doskonale rozprowadza się po powierzchni ścian, a dzięki minimalnemu poziomowi chlapania, ogranicza stopień zabrudzeń. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz neutralnym zapachem. Wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 13m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. Czas do nakładania następnej warstwy wynosi 3-4 godziny (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18mm) oraz natrysk hydrodynamiczny. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Nie rozcieńczaj emulsji, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 3-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 1L, 3L, 5L, 9L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |