| Dulux ZACIEKI - matowa biała farba podkładowa 0,75L Dulux ZACIEKI to wodorozcieńczalna farba podkładowa na powierzchnie o podwyższonej wilgotności (np. piwnica, garaż, łazienka), która została opracowana z myślą o zakrywaniu plam po zaciekach wodnych na ścianach i sufitach już jedną warstwą. Zapobiega przed ponownym pojawieniem się plam zacieków. Tworzy powłokę o matowym wykończeniu, która może być w łatwy sposób pokryta farbami nawierzchniowymi (dyspersyjnymi, lateksowymi, akrylowymi). Wysoka siła krycia, długotrwały efekt. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Przeznaczona do wewnątrz. Rekomendowana na suche i zawilgocone powierzchnie (narażone na podwyższoną wilgotność np. piwnice, garaż, łazienka). |
| Właściwości Produkt charakteryzuje się matowym wykończeniem. Zakrywa plamy po zaciekach wodnych. - Wysoka siła krycia. - Zapobiega prześwitywaniu plam po zaciekach. - Długotrwały efekt. Uwaga! Produkt nie chroni przed źródłem powstania wilgoci i dalszym rozwojem grzybów na ścianach. Przed malowaniem należy usunąć źródło powstania zacieków wodnych. Produkt nie powinien być stosowany w pomieszczeniach na wysokości gruntu lub w pomieszczeniach o dużym stopniu kondensacji pary wodnej. Podkład nie powinien być również stosowany w pomieszczeniach stale zawilgoconych oraz w miejscach wystąpienia wykwitów solnych. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. I - lość warstw: 2 warstwy. - Czas schnięcia: schnięcie powierzchniowe (sucha w dotyku) - 1 godzina, kolejna warstwa – po 6 godzinach, nakładanie farb nawierzchniowych - po 24 godzinach (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa mieszanego (np. wałki welurowe) lub z runa sztucznego - tzw. wałki sznurkowe, z krótkim włosiem). - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby. Rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej (dobrze kryjącej) warstwy, starając się nie pozostawić wyraźnie odznaczających się brzegów zamalowywanego miejsca. Unikaj rozprowadzania farby na zbyt dużej powierzchni - powstaje wtedy zbyt cienka warstwa. Nakładaj 2 warstwy w odstępie 6 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy. Dalsze prace na malowanej powierzchni (nakładanie farb nawierzchniowych) można prowadzić po całkowitym wyschnięciu, minimum po 24 godzinach od nałożenia produktu. |  |
| Przechowywanie Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +30°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 0,75L, 2,5L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |