| Dulux PLAMY - akrylowa biała farba podkładowa 0,75L Dulux PLAMY to wodorozcieńczalna, akrylowa farba podkładowa z wysoką zawartością pigmentów, która zakrywa typowe rodzaje plam izolując je oraz zapobiegając przed ponownym pojawieniem się prześwitów plam na farbach nawierzchniowych. Już jedna warstwa podkładu do plam zakrywa plamy takie jak np. po zaciekach wodnych, tłuszczu, nikotynie, kredkach, rdzy i sadzy. Zawiera technologię blokującą plamy, jest łatwa w aplikacji i szybkoschnąca, charakteryzuje się wysoką siłą krycia. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Produkt odpowiedni do użycia na podłoża płyt kartonowo-gipsowych, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, beton, kamień, drewno. Najlepiej sprawdza się na powierzchniach wcześniej malowanych farbami dyspersyjnymi, lateksowymi lub akrylowymi. Przeznaczony do wewnątrz. |
| Właściwości Produkt charakteryzuje się matowym wykończeniem. Zakrywa typowe rodzaje plam np. plamy po zaciekach wodnych, tłuszczu, nikotynie, kredkach, rdzy i sadzy. Zapobiega przed ponownym pojawieniem się plam. - Zawiera technologię blokującą plamy. - Łatwa w aplikacji i szybkoschnąca. - Wysoka siła krycia. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 9m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. - Ilość warstw: 1 warstwa. Czas schnięcia powierzchniowego (sucha w dotyku) wynosi 1 godzinę, a nakładanie farb nawierzchniowych możliwe jest po 6-8 godzinach (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa mieszanego (np. wałki welurowe) lub z runa sztucznego - tzw. wałki sznurkowe, z krótkim włosiem). - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. W większości przypadków nakładaj 1 warstwę farby. Nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby. Rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej (dobrze kryjącej) warstwy, starając się nie pozostawić wyraźnie odznaczających się brzegów zamalowywanego miejsca. Unikaj rozprowadzania farby na zbyt dużej powierzchni - powstaje wtedy zbyt cienka warstwa. W przypadku uporczywych plam może być konieczne zastosowanie drugiej warstwy w odstępie 6-8 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy. Dalsze prace na malowanej powierzchni (nakładanie farb nawierzchniowych) można prowadzić po 6-8 godzinach od nałożenia produktu. |  |
| Przechowywanie Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +30°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. |  |