| Dulux IDEALNY SUFIT - antyrefleksyjna emulsja lateksowa matowa biała 3L Dulux Idealny Sufit to wysokiej jakości biała, lateksowa emulsja wodna, idealna do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy głęboko matowe, antyrefleksyjne powłoki, które niwelują niedoskonałości podłoża pozostawiając pomalowane powierzchnie idealnie białe, bez widocznych smug. Niepryskająca formuła i optymalny czas schnięcia ułatwiają malowanie najtrudniejszych powierzchni, a niski poziom lotnych związków organicznych zapewnia neutralny zapach w trakcie malowania. Wysoka wydajność farby i wysoka siła krycia pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. |
| Właściwości i odporność Antyrefleksyjne właściwości farby ograniczają refleksy świetlne malowanych powierzchni niwelując wszelkie niedoskonałości podłoża. Malowane powierzchnie uzyskują głęboko matową powłokę, bez widocznych smug. Produkt charakteryzuje się głębokim matem (współczynnik odbicia światła <5), doskonałą bielą, super kryciem, minimalnym poziomem chlapania oraz wysoką wydajnością. Wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. Czas schnięcia powierzchniowego wynosi 2 godziny, a czas do nakładania następnej warstwy wynosi 2 godziny (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18mm) oraz natrysk hydrodynamiczny. Do malowania pędzlem lub wałkiem nie rozcieńczaj emulsji, do metody natryskowej dla uzyskania lepszych parametrów aplikacyjnych dopuszcza się rozcieńczenie max do 5%. Nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem słońca i wysokich temperatur. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 3L, 9L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |