| Dulux Weathershield Complete Protection - matowa farba akrylowa MAGNOLIA 5L Dulux WEATHERSHIELD COMPLETE PROTECTION to wszechstronna matowa farba akrylowa, wyprodukowana z myślą o ochronno-dekoracyjnym malowaniu elewacji i ścian zewnętrznych budynków. Dzięki unikalnej technologii StayClean zapewnia odporność na zabrudzenia, tworząc powłokę odporną na rozwój grzybów, pleśni i alg. Chroni przed wilgocią. Tworzy powłoki odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych w tym na promieniowanie UV, dzięki czemu kolor pozostaje trwały na lata. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Przeznaczona do malowania fasad wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i betonowych oraz na nośnych powłokach farb dyspersyjnych. |
| Właściwości i odporność - Produkt charakteryzuje się matowym wykończeniem. - Odporność na działanie wody - wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, wytrzymuje ilości wilgoci występujące w powietrzu atmosferycznym. Pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie. - Odporność mechaniczna - dobra przyczepność, bardzo dobra odporność na mycie wodą z dodatkiem środka myjącego, szorowanie i reemulgację. - Odporność chemiczna - odporna na czynniki atmosferyczne. - Charakteryzuje się dobrym kryciem. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 8m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. Czas schnięcia powierzchniowego (sucha w dotyku) wynosi 2-4 godziny, a nakładanie następnych warstw możliwe jest po 4 godzinach (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe, długość włosia w zależności od struktury podłoża) oraz natrysk hydrodynamiczny (dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi). Nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. |  |
| Przechowywanie Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +25°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 5L, 10L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |