| Dulux Szybka Odnowa BOAZERIE - wodorozcieńczalna farba do malowania BIAŁY 0,75L Dulux Szybka Odnowa BOAZERIE to wodorozcieńczalna farba do renowacyjnego malowania lakierowanych wcześniej boazerii, paneli ściennych zarówno drewnianych jak i pokrytych laminatami melaminowymi oraz PCV. Farba przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa w użyciu, ponieważ nie potrzebujesz podkładu. Uzyskane powłoki charakteryzują się gładką powierzchnią i doskonałym efektem dekoracyjnym. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Farba przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana bezpośrednio na malowaną lub niemalowaną powierzchnię. Idealna do lakierowanych wcześniej boazerii, paneli ściennych zarówno drewnianych jak i pokrytych laminatami melaminowymi oraz PCV. Nie stosować na panele podłogowe. |
| Właściwości i efekt dekoracyjny Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem. - Odporność mechaniczna: dobra odporność na uderzenia i zarysowania, bardzo dobra przyczepność do podłoża. 2w1 - Podkład i Farba w jednym, gładka powierzchnia, doskonałe krycie, szybkoschnąca – krótki czas tworzenia powłoki, niski poziom zapachu. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Przed tym czasem należy chronić wymalowaną powierzchnię przed zarysowaniem, zabrudzeniem oraz unikać czyszczenia. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 min. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 2 godziny, do nakładania następnej warstwy - 6 godzin (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm). Nie rozcieńczaj emalii, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, rozprowadzaj równomiernie tak, aby uzyskać jednolitą powłokę. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Do pielęgnacji wymalowanych powierzchni należy używać łagodnych detergentów oraz miękkiej gąbki lub szmatki. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępna kolorystyka: 6 kolorów - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. Dostępne opakowania: 0,75L, 2,5L |  |