| Dulux Szybka Odnowa KALORYFERY - wodorozcieńczalna farba do malowania CZARNY 0,75L Dulux Szybka Odnowa KALORYFERY to wodorozcieńczalna farba do renowacyjnego malowania kaloryferów (żeliwnych, aluminiowych, miedzianych). Jest łatwa w użyciu, ponieważ nie potrzebujesz podkładu. Farba przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Tworzy powłokę odporną na wysoką temperaturę i zmianę koloru pod wpływem ciepła. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Może być stosowana bezpośrednio na malowane wcześniej kaloryfery w układach centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne oraz elementy instalacji grzewczej (w tym PCV). Farba przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować bezpośrednio na malowaną lub niemalowaną powierzchnię (miedź, aluminium, PCV). W przypadku stosowania na podłoża stalowe wcześniej niemalowane, po odsłonięciu starych powłok lub mocno skorodowane należy zastosować wstępnie podkład antykorozyjny np. Dulux Professional Multiprimer lub Dulux Uniwersalny Grunt i Podkład. |
| Właściwości i efekt dekoracyjny Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem. - Odporność na działanie ciepła: odporna na wysoką temperaturę do +80°C - nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych do malowania kaloryferów oraz elementów instalacji grzewczej, a zmiana stopnia połysku w czasie eksploatacji nie obniża w sposób istotny efektu dekoracyjnego. - Odporność mechaniczna: dobra odporność na uderzenia i zarysowania, bardzo dobra przyczepność do podłoża. 2w1 - Podkład i Farba w jednym, trwałe kolory, szybkoschnąca - krótki czas tworzenia powłoki, niski poziom zapachu. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 2 godziny, do nakładania następnej warstwy - 6 godzin (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle o miękkim, sztucznym włosiu, przeznaczone do emalii wodnych) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm). Nie rozcieńczaj emalii, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, rozprowadzaj równomiernie tak, aby uzyskać jednolitą powłokę. Należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, kaloryfery oraz elementy instalacji grzewczej maluj tylko wtedy, kiedy są zimne. Pomalowane powierzchnie pozostawić do wyschnięcia przez min. 48 godzin przed ponownym ogrzaniem kaloryfera. Zwiększanie temperatury powinno odbywać się stopniowo. Po włączeniu ogrzewania w pomieszczeniu należy zapewnić dobrą wentylację lub intensywnie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępna kolorystyka: 3 kolory - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |