| Dulux Weathershield Extreme Protection - matowa farba akrylowa GRAFITOWY 5L Dulux WEATHERSHIELD EXTREME PROTECTION to wysokiej jakości matowa farba akrylowa wyprodukowana z myślą o ochronno-dekoracyjnym malowaniu elewacji i ścian zewnętrznych budynków. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii Weathershield tworzy powłoki wysoce odporne na trudne warunki pogodowe, w tym wnikanie wilgoci i negatywny wpływ środowiska. Chroni przed niszczącym promieniowaniem UV i łuszczeniem się powłoki, zapewniając doskonałą ochronę koloru oraz trwałość powłoki aż do 15 lat. Tworzy powłoki odporne na rozwój grzybów, pleśni i alg. Tworzy elastyczne powłoki pracujące z podłożem i zakrywa mikropęknięcia. Zapewnia bardzo dobre krycie i wysoką wydajność. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów solnych z wnętrz podłoża. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Przeznaczona do malowania fasad wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych, zwartych, starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu podłoża, a także murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły mrozoodporne i klinkier) po uprzednim zastosowaniu produktu Dulux Grunt Stabilizujący. |
| Właściwości i odporność - Produkt charakteryzuje się matowym wykończeniem (5-10 GU / 85°). - Właściwości fizyczne: przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-3 - W3 mała, przepuszczalność pary wodnej wg PN-EN ISO 7783-2 - V2 średnia. - Wytrzymuje ilości wilgoci występujące zazwyczaj w powietrzu atmosferycznym. - Wysoce odporna na szorowanie wodą z dodatkiem detergentu. - Bardzo dobre krycie, wysoka wydajność. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 15m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. Czas schnięcia powierzchniowego (sucha w dotyku) wynosi 2-4 godziny, a nakładanie następnych warstw możliwe jest po 4 godzinach (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe, długość włosia w zależności od struktury podłoża) oraz natrysk hydrodynamiczny (dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi). Nie rozcieńczaj farby przed malowaniem, nakładaj 2 warstwy w odstępie 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. |  |
| Przechowywanie Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +25°C, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 5L, 10L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |