| Dulux Szybka Odnowa MEBLE - wodorozcieńczalna farba do malowania mebli NAJPOPULARNIEJSZY SZARY 0,75L Dulux Szybka Odnowa MEBLE to wodorozcieńczalna farba do renowacyjnego malowania mebli. Jest łatwa w użyciu, ponieważ nie potrzebujesz podkładu. Farba charakteryzuje się wysoką odpornością powłoki na użytkowanie, wycieranie, zadrapania i uderzenia. Wymalowane powłoki są łatwe w utrzymaniu czystości. Idealna do malowania mebli np. stołów, krzeseł, szafek. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Może być stosowana bezpośrednio na malowane jak i niemalowane powierzchnie z drewna, płyty typu MDF pokryte okleiną (np. laminatami melaminowymi, fornirem), PCV i metalu. Uwaga! Na podłoża metalowe wcześniej nie malowane lub mocno skorodowane należy zastosować wstępnie podkład antykorozyjny, np. Dulux Professional Multiprimer lub Dulux Uniwersalny Grunt i Podkład. - Produkt przeznaczony do malowania wewnątrz pomieszczeń. |
| Właściwości i odporność Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem. - 2w1 - Podkład i Farba w jednym, szybkoschnąca – krótki czas tworzenia powłoki, niski poziom zapachu. - Odporność mechaniczna: dobra odporność na wycieranie, uderzenia i zarysowania, bardzo dobra przyczepność do podłoża. - Pomalowane powierzchnie mogą być w pełni eksploatowane po 10 dniach. Przed tym czasem należy chronić wymalowaną powierzchnię przed zarysowaniem, zabrudzeniem oraz unikać czyszczenia. - Nie stosować na blaty kuchenne. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 1 godzina, do nakładania następnej warstwy - 6 godzin (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle o miękkim, sztucznym włosiu, przeznaczone do emalii wodnych) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm). Nie rozcieńczaj emalii, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, rozprowadzaj równomiernie tak, aby uzyskać jednolitą powłokę. W przypadku kontrastowego podłoża lub intensywnych kolorów może być konieczne nałożenie 3 warstw. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępna kolorystyka: 10 kolorów - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |