| Dulux Szybka Odnowa PŁYTKI ŚCIENNE - wodorozcieńczalna farba do malowania SKANDYNAWSKA SZAROŚĆ 0,75L Dulux Szybka Odnowa PŁYTKI ŚCIENNE to wodorozcieńczalna farba do renowacyjnego malowania powierzchni takich jak: glazura, ceramika, marmur, porcelana. Farba przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa w użyciu, ponieważ nie potrzebujesz podkładu. Uzyskane powłoki mają wysoką odporność na użytkowanie, w tym odporność na czasowy kontakt z wodą. Idealna do malowania płytek ściennych i porcelany. Tworzy powłoki charakteryzujące się gładką powierzchnią o doskonałym efekcie dekoracyjnym. Uwaga! Produkt dwuskładnikowy. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Farba przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Idealna do malowania płytek ściennych i porcelany. Może być stosowana na powierzchnie takie jak: glazura, ceramika, marmur, porcelana. Farba tworzy powłoki odporne na krótkotrwały kontakt z wodą na powierzchniach pionowych w tym kabinach prysznicowych. Nie należy stosować na powierzchnie poziome, posadzki, blaty, brodziki. |
| Właściwości i efekt dekoracyjny Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem. - Odporność mechaniczna: odporność na kontakt z wodą, odporność na zarysowanie, bardzo dobra przyczepność do podłoża. - Inne właściwości: 2w1 – Podkład i Farba w jednym, szybkoschnąca - krótki czas tworzenia powłoki, niski poziom zapachu. - Pomalowane powierzchnie mogą być w pełni eksploatowane po 10 dniach. Przed tym czasem należy chronić wymalowaną powierzchnię przed zarysowaniem, zabrudzeniem oraz unikać czyszczenia. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 1 godzina, do nakładania następnej warstwy - 4 godziny (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Dulux Szybka Odnowa PŁYTKI ŚCIENNE jest produktem dwuskładnikowym. Dodatkowy składnik znajduje się w saszetce załączonej do opakowania. Przed malowaniem należy go KONIECZNIE zmieszać z farbą. Dokładnie wymieszać farbę, otworzyć saszetkę i wycisnąć całą jej zawartość do pojemnika z farbą, całość dokładnie wymieszać - czas mieszania minimum 2 minuty. Tak przygotowana farba jest gotowa do użycia. Farbę po zmieszaniu z dodatkowym składnikiem należy zużyć w ciągu 48 godzin. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle o miękkim, sztucznym włosiu, przeznaczone do emalii wodnych) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm). Nie rozcieńczaj emalii, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, rozprowadzaj równomiernie tak, aby uzyskać jednolitą powłokę. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępna kolorystyka: 4 kolory - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |