| Dulux Weathershield - wodna emalia do drewna, metalu i PCV BEŻOWY 0,7L Dulux Weathershield to wysokiej jakości zewnętrzna, wodna emalia do drewna, metalu i PCV. Uzyskana powłoka jest sucha w dotyku już po 1 godzinie. Nowoczesna formuła w krótkim czasie tworzy trwałe, nieżółknące powłoki odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Dulux Weathershield to doskonały poziom krycia, wysoka wydajność i neutralny zapach. Emalia przeznaczona jest do malowania odpowiednio przygotowanych powierzchni drewnianych, metalowych i PCV (np. drzwi, okien, framug, okiennic, mebli ogrodowych, elementów architektury ogrodowej, parapetów, rynien, poręczy, elementów dekoracyjnych, barierek, domków ogrodowych). Pomalowane powierzchnie uzyskują satynowe wykończenie. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Emalia Dulux Weathershield przeznaczona jest do malowania odpowiednio przygotowanych powierzchni drewnianych, metalowych i PCV (np. drzwi, okien, framug, okiennic, mebli ogrodowych, elementów architektury ogrodowej, parapetów, rynien, poręczy, elementów dekoracyjnych, barierek, domków ogrodowych). Nowoczesna paleta kolorystyczna pozwoli nadać nowy wygląd otaczającym Cię przedmiotom. Nie rekomendujemy użycia emalii na wcześniej nie malowanych (surowych) gatunkach drewna z wysoką zawartością garbników, takich jak dąb oraz drewna egzotyczne. |
| Właściwości i odporność Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem (współczynnik odbicia światła: 25-40 w zależności od koloru przy kącie 60°). - Odporność na działanie wody: odporna na wilgoć obecną w powietrzu atmosferycznym. Nie nadaje się do zabezpieczania powierzchni pozostających w zanurzeniu lub wykazujących znaczne i długotrwałe nasilenie zjawiska kondensacji wilgoci. - Odporność mechaniczna: wysoce odporna na szorowanie wodą z dodatkiem środka myjącego, bardzo dobra przyczepność do podłoża, dobra odporność na uderzenia i zarysowania. - Inne właściwości: odporna na działanie czynników atmosferycznych, odporna na działanie światła, krótki czas tworzenia powłoki, kolor biały nie żółknie w miarę upływu czasu. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 16m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 1 godzina, do nakładania następnej warstwy - 4-6 godziny (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego), wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm) oraz natrysk. Do malowania pędzlem lub wałkiem nie rozcieńczaj emalii, do metody natryskowej dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, rozcieńczyć emalię max. 10% wodą. Kolejne warstwy nakładaj w odstępie 4-6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +30°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dostępna kolorystyka: 24 koloróy - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |